3号楼宿舍卫生间渗漏修复施工说明

一、底楼教工宿舍卫生间：

1、拆除卫生间内北侧一只蹲台，把地面降低至与洗槽下地面平。

2、所拆蹲坑排水口下降至新做地坪标高，安装Φ100PVC地漏，原来蹲台上的地漏降至新做地坪标高，仍安装地漏。

3、所拆蹲台处新地面做法：垃圾清除干净，40厚C2O细石砼找平、抹光，做2mm厚聚氨酯，30厚1：3干硬性砂浆铺300×300防滑地砖。

4、所拆蹲台处墙面做法：原墙面贴砖及砂浆层铲除至约1.8m高（按实际情况整砖缝处），重新粉刷、抹光、干燥后做2mm厚聚氨酯防水层，再用1：2.5水泥砂浆打底，贴300×600墙砖，与原墙面补平。

5、恢复卫生间内PVC扣板天棚及吸顶灯。

二、二楼、三楼学生宿舍卫生间

（一）拆除卫生间内北侧单个蹲位并修复：

1、拆除墩台上表面及四周墙面一块瓷砖高（60cm）范围的所有贴面及墙砖内的粉刷层。

2、拆除墩台贴面下10cm厚范围的砼找平层，垃圾清运（保留原蹲坑，如有损坏，自行更换，费用含在总价内）

3、地面拆除范围内用C2O细石砼5cm厚找平、捣实、表面抹光。

4、墙面贴面拆除后用1：2水泥砂浆粉刷、抹光。

5、砼找平层、粉刷层干燥后，做2mm厚聚氨酯涂膜防水层，要求地面及四周墙面同时施工，确保防水层的整体性。

6、用同规格、颜色相近的地砖、墙砖铺贴地面、墙面，恢复原样。

7、卫生间内其他部分墙、地面补漏

（1）松动的墙、地砖铲除后修补换新砖。

（2）对原地面、墙面进行全面检查，对所有砖缝进行补打胶处理，确保所有墙、地面砖无空缝，杜绝原地、墙从砖缝中渗水。

8、拆除天棚、顶灯吸顶安装。